AURO HARD WOOD OIL, PURSOLID NO. 123

제품의 형태

솔벤트가 함유되지 않은 하도용 또는 단독 사용 가능한 침투성 인테리어 표면 처리제

용도

- 프라이머 코트: 오일이나 왁스를 칠하기 전 프라이머 코팅용

- 단독적용: 나무나 나무를 기본으로 하는 물질 또는 코르크

기술적 특성

- 바로 작업 가능

- 균일한 도포 면적

- 보수의 용이성

- DIN EN 71 3-장난감에 칠해도 안전-항에 의거 검사완료

- DIN 53160- 침이나 땀 흡수 방지- 의거 검사완료

구성

아마인 오일, 아마인, 피마자, 목재, 홍화 스텐드 오일, 경화제(무연)

알레르기 반응을 일으킬 수 있으므로 내용물에 대한 설명을 완전히 읽어 볼 것

색상

연한 허니 색상, 시험적으로 적용해 볼 것.

AURO NO. 15과 희석하여 사용가능(최대 10%)

시공방법

브러쉬, 롤러, 스프레이

건조시간 일반 온도(23℃/50% 상대습도)

- 30분 이내에 과다하게 칠해진 오일제거

- 점착건조: 약 10시간

- 재도장: 약 24시간 후

- 완전경화: 2-4주. 이 기간 동안 표면을 습기나 흙 등으로부터 보호할 것

- 높은 습기, 낮은 온도, 두껍게 칠 할 경우 건조가 현저하게 느려질 수 있음.

- 건조는 산소를 흡수하는 과정 이므로 일반적인 제품과 같이 냄새가 나므로 건조 기간 동안 충분한 환기를 하여 줄 것

*DIN(Deutsche Industrie Norm): 독일 공업규격

| 비중 | 약 0.64g/㎤ | 위험 정도: 적용 사항 없음 |
| --- | --- | --- |
| 점도 | 20℃ 에서 약 60초(DIN 4㎜) |
| 희석제 | 바로 사용 가능하도록 제조. AURO No. 191과 희석하여 사용가능 |
| 소비량 | - 1회칠 흡수력이 적은 수종-Ø 0.02L/㎡(오크, 메이플, 물푸레나루)흡수력이 일반적인 수종-Ø 0.05L/㎡(너도 밤나무, 소나무, 전나무, 자작나무, 낙엽송), OSB 제품 흡수력이 높은 수종- Ø 0.08L/㎡ (오리나무, 벚나무), 베니어, 열처리된 나무 코르크-Ø 0.03L/㎡. 상도는 모든 제품에 Ø < 0.01L/㎡. 소비량은 바탕, 처리방법, 표면의 상태에 따라 다르다. 샘플을 통해 정확한 소요량을 계산할 것. |
| 청소 | AURO No. 191을 사용한 후 AURO No. 411과 물을 사용할 것 |
| 저장 방법 | 아이들의 손이 닿지 않는 시원하고 건조한 곳에 밀봉하여 보관. 개봉하지 않은 상태로 약 18℃에서 약 24개월 보관 가능 |
| 용기재질 | 주석판 |
| 사용 후 처리 | 완전히 다 쓴 빈 깡통이나 내용물이 완전히 건조된 후 재활용처리 가능. 액체 상태의 잔여물: 페인트로 지정 |
| 중요 | 오일로 인하여 일시적인 점화의 위험이 있음: 닦아낸 헝겊 등을 구기지 말고 외부에 건조시키거나 완전히 밀봉된 상태로 처리 할 것. 작업 중에는 피부를 충분히 보호라고 환기를 자주 시킬 것. MSDS 에 따를 것. |

참조 & 안전사항

- 사용하기 전 적용되는 바탕면과 잘 부합되는지 확인할 것.

- 작업 중 직사광선, 습기, 이물질 등에 바로 노출되지 않도록 유의 할 것

- 작업 환경은 온도는 최소 10℃, 최대 30℃, 상대습도 85%이며, 최적의 작업 환경은 18-22℃, 상대습도 40-60% 이다.

- 사용 전 충분히 흔들어 줄 것

- 서로 다른 LOT No. 를 가진 제품을 사용시, 섞어 사용할 것

- 제품을 바르기 전 바탕면은 완전히 건조가 되어 있어야 함

- 약간 황색이 되는 것은 본 제품의 고유한 특성임

- 재 도장의 주기는 도장 정도에 따라 다르나, 오랫동안 보존하기 위하여 면을 자꾸 점검하여 손상된 부위에 바로 칠해줄 것

1. 바탕면

1.1 적당한 바탕면: 목재(엇결의 플라스터 보드는 해당 안 됨), 목재를 기본으로 한 물질(MDF는 해당 안 됨), 코르크

1.2 일반적인 바탕면 요구사항: 바탕면은 반드시 고르며 건조, 점착력, 흡수성, 청결, 기름기가 없고 화학적으로 중성이어야 한다.

2. 연속작업(PRIMER)

2.1 바탕면: 바탕면 처리가 안 된 목재, 목재를 기본으로 한 물질

2.1.1 바탕면이 처리가 안 된 목재나 목재를 기본으로 한 물질의 바탕준비

- 젖은 스펀지로 닦아낸 후 말린 후 부드러운 사포를 이용해 문지른 후 붓 등을 이용해 턴다. 이때 먼지를 깨끗하게 제거 하여야 한다.

- 수지를 함유한 목재나 열대지방의 목재는 AURO No. 219을 이용하여 씻어낸 후 사포질을 반복한다.

2.1.2 하도작업

- 작은 롤러 등을 이용하여 목재에 골고루 바른다. 절대 붓지 말 것.

- 흡수가 많이 되는 부위는 하드 오일 등으로 몇 차례 적셔줄 것

- 흡수가 적게 되는 부위는 AURO No. 191 과 희석하여 사용할 것. 최대 20% 이상은 희석하지 말 것

- 표면 외의 부분 예를 들어 요철이 있는 부분은 묻지 않도록 할 것. 그러한 부위에 묻을 경우 건조가 잘 되지 않음.

- 건조가 시작되기 전 30분 이내에 과다한 도포가 된 부분은 보푸라기가 없는 헝겊 등을 이용하여 닦아 줄 것.

- 적어도 완전히 건조 되기 24시간 이전에 재도장은 하지 말 것.

2.1.3 상도작업

- 중간 정도의 사포를 이용하여 처음에는 바탕면을 사포질 한 후 부드러운 사포를 이용하여 사포질을 한다.

- 희석하지 않은 제품을 아주 조금만 칠한다(예: 헝겊이나 하얀 면포). 2.1.2에 언급된대로 과도하게 칠해진 부분은 제거한다.

- 바탕면에 흡수가 완전히 흡수가 될 때까지 이 과정을 한 번 더 반복한다.

- 적어도 완전히 건조 되기 24시간 이전에 재 도장은 하지 말 것. 바탕면의 재질이나 도포량에 따라 마지막 코팅은 다음과 같은 아우로 제품들로 할 수도 있다.

- Hard Wax No. 171

- Larch Resin Furniture Wax No. 173

- Natural Oil Wax No. 128

2.2 바탕면의 재질; 비처리된 코르크

2.2.1 바탕면의 준비

- 바탕면을 깨끗이 한다.

- 제조 회사의 지시에 따라 코르크를 준비한다(필요하면 약간의 샌딩도 가능)

- 샌딩 후 먼지는 깨끗이 제거를 한다.

2.2.2 하도작업

- 2.1.2에 언급된 대로 하면 된다. 바탕면이 고르지 않을 경우 마지막 작업이 고르지 않다.

2.2.3 상도작업

- 2.1.3 에 언급된 대로 하면 된다. 그러나 중간 샌딩 작업은 없다. 흡수력이 좋은 코르크는 상도작업은 여러 번 되풀이 될 수 있다.

바탕면의 도포량에 따라 마지막 코팅은 다음과 같은 아우로 제품들로 할 수도 있다.

- Hard Wax No. 171

-  Natural Oil Wax No. 128

3. 리노베이션 작업을 위한 연속 코팅

3.1 바탕면의 재질: 닳거나 표면이 벗겨진 바탕면(수리용)

3.1.1 바탕면의 준비

- 바탕면을 제거한다(AURO No. 421 을 이용해 긁어 내거나 씻어준다)

- 바탕면을 깨끗하게 한다(AURO No. 435 또는 페인트)

- 코팅면이 거칠어 진 경우 바탕의 재질면이 나올 때까지 사포질을 하고 먼지는 깨끗하게 제거한다.

- 많이 닳거나 상처가 많은 부위는 손상되지 않은 부위가 나올 때까지 완전히 제거를 한다. 사포질을 하고 먼지는 깨끗이 제거를 한다.

- 코팅이나 접착을 방해하는 것들은 제거를 한다.

3.1.2 다음 작업, 새로운 코팅: 2에 언급된 대로 하면 된다.

3.2 바탕면의 재질: 손상되지 않은 바탕면(유지보수)

3.2.1 바탕면의 준비: 바탕면을 깨끗이 하고 필요 시 샌딩을 약간만 한다. 샌딩 후 먼지는 깨끗이 제거를 한다.

3.2.2 하도작업: 따로 필요치 않다.

3.2.3 상도작업: 2에 언급된 대로 하면 된다.

4. 청소와 유지

- 2~4 주 정도 코팅면에 물이 닿지 않도록 한다.

- 기름기가 있는 바닥: 미지근한 물로 닦는다. 필요 시 AURO No. 427, 페인트, 431 등으로 닦아낸다.

- 왁스칠한 바닥: 물과 AURO No. 431 이나 437을 혼합하여 청소한다.

- 흙 등이 많이 묻은 바닥: AURO No. 421로 청소한다.

- 재 왁스칠, 기름칠 등은 상태면에 따라 할 수 있다.

- 가구의 경우, AURO No. 441을 사용할 수 있다.